| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex e raccordi Gerpex | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,3 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Certificazione WRAS di sistema. Marca Emmeti - Modello Sistema tubo multistrato Gerpex e raccordi o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 70 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Certificazione WRAS di sistema. Certificazione DVGW di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28101332 | Gomito Gerpex attacco femmina 18x1/2" | Gomito attacco femmina, misura 18x1/2” con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco femmina 18x1/2" o equivalente. |
| 28115536 | Gomito Gerpex attacco femmina 40x1"1/4 | Gomito attacco femmina, misura 40x1”1/4 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco femmina 40x1"1/4 o equivalente. |
| 28115572 | Gomito Gerpex attacco femmina 50x1"1/2 | Gomito attacco femmina, misura 50x1”1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco femmina 50x1"1/2 o equivalente. |
| 28115404 | Gomito Gerpex attacco femmina 63x2" | Gomito attacco femmina, misura 63x2” con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco femmina 63x2” o equivalente. |
| 28115564 | Gomito Gerpex attacco femmina 75x2"1/2 | Gomito attacco femmina, misura 75x2”1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco femmina 75x2"1/2 o equivalente. |
| 28101302 | Gomito Gerpex femmina con flangia 18x1/2" H=52.5 mm | Gomito femmina con flangia, misura 18x1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 52.5 mm Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex femmina con flangia 18x1/2" H=52.5 mm o equivalente. |
| 28101344 | Gomito Gerpex attacco maschio 18x1/2" | Gomito attacco maschio, misura 18x1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco maschio 18x1/2" o equivalente. |
| 28115150 | Gomito Gerpex attacco maschio 40x1"1/4 | Gomito attacco maschio, misura 40x1"1/4 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco maschio 40x1"1/4 o equivalente. |
| 28115160 | Gomito Gerpex attacco maschio 50x1"1/2 | Gomito attacco maschio, misura 50x1"1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco maschio 50x1"1/2 o equivalente. |
| 28115170 | Gomito Gerpex attacco maschio 63x2" | Gomito attacco maschio, misura 63x2" con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex attacco maschio 63x2" o equivalente. |
| 28101354 | Gomito Gerpex intermedio 18x18 | Gomito intermedio, misura 18x18 con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 18x18 o equivalente. |
| 28115200 | Gomito Gerpex intermedio 40x40 | Gomito intermedio, misura 40x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 40x40 o equivalente. |
| 28115210 | Gomito Gerpex intermedio 50x50 | Gomito intermedio, misura 50x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 50x50 o equivalente. |
| 28115220 | Gomito Gerpex intermedio 63x63 | Gomito intermedio, misura 63x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 63x63 o equivalente. |
| 28115540 | Gomito Gerpex intermedio 75x75 | Gomito intermedio, misura 75x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) o F (KSP2) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 75x75 o equivalente. |
| 28101720 | Gomito Gerpex intermedio 45° 40x40 | Gomito intermedio a 45°, misura 40x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 45° 40x40 o equivalente. |
| 28101722 | Gomito Gerpex intermedio 45° 50x50 | Gomito intermedio a 45°, misura 50x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 45° 50x50 o equivalente. |
| 28101724 | Gomito Gerpex intermedio a 45° 63x63 | Gomito intermedio a 45°, misura 63x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 45° 63x63 o equivalente. |
| 28115542 | Gomito Gerpex intermedio a 45° 75x75 | Gomito intermedio a 45°, misura 75x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) o F (KSP2) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex intermedio 45° 75x75 o equivalente. |
| 28101456 | Diritto Gerpex femmina 18x1/2” | Diritto femmina, misura 18x1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex femmina 18x1/2" o equivalente. |
| 28115534 | Diritto Gerpex femmina 40x1”1/4 | Diritto femmina, misura 40x1"1/4 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex femmina 40x1"1/4 o equivalente. |
| 28115570 | Diritto Gerpex femmina 50x1”1/2 | Diritto femmina, misura 50x1"1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex femmina 50x1"1/2 o equivalente. |
| 28115402 | Diritto Gerpex femmina 63x2” | Diritto femmina, misura 63x2” con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex femmina 63x2” o equivalente. |
| 28115562 | Diritto Gerpex femmina 75x2”1/2 | Diritto femmina, misura 75x2"1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex femmina 75x2"1/2 o equivalente. |
| 28101442 | Diritto Gerpex maschio 18x1/2" | Diritto maschio, misura 18x1/2" con profilo di pinzatura B (KSP1), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex maschio 18x1/2" o equivalente. |
| 28115512 | Diritto Gerpex maschio 40x1” | Diritto maschio, misura 40x1" con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex maschio 40x1" o equivalente. |
| 28115000 | Diritto Gerpex maschio 40x1”1/4 | Diritto maschio, misura 40x1"1/4 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex maschio 40x1"1/4 o equivalente. |
| 28115010 | Diritto Gerpex maschio 50x1”1/2 | Diritto maschio, misura 50x1"1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex maschio 50x1"1/2 o equivalente. |
| 28115020 | Diritto Gerpex maschio 63x2” | Diritto maschio, misura 63x2" con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex maschio 63x2" o equivalente. |
| 28115552 | Diritto Gerpex maschio 75x2”1/2 | Diritto maschio, misura 75x2"1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex maschio 75x2"1/2 o equivalente. |
| 28102622 | Diritto Gerpex con dado girevole femmina, tenuta piana 40x1”1/2 | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana, misura 40x1"1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex con dado girevole femmina, tenuta piana 40x1”1/2 o equivalente. |
| 28102624 | Diritto Gerpex con dado girevole femmina, tenuta piana 50x2” | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana, misura 50x2" con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex con dado girevole femmina, tenuta piana 50x2” o equivalente. |
| 28102626 | Diritto Gerpex con dado girevole femmina, tenuta piana 63x2”1/2 | Diritto con dado girevole femmina con tenuta piana, misura 63x2"1/2 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex con dado girevole femmina, tenuta piana 63x2”1/2 o equivalente. |
| 28101424 | Diritto Gerpex intermedio 18x18 | Diritto intermedio, misura 18x18 con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio 18x18 o equivalente. |
| 28115050 | Diritto Gerpex intermedio 40x40 | Diritto intermedio, misura 40x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio 40x40 o equivalente. |
| 28115060 | Diritto Gerpex intermedio 50x50 | Diritto intermedio, misura 50x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio 50x50 o equivalente. |
| 28115070 | Diritto Gerpex intermedio 63x63 | Diritto intermedio, misura 63x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio 63x63 o equivalente. |
| 28115554 | Diritto Gerpex intermedio 75x75 | Diritto intermedio, misura 75x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio 75x75 o equivalente. |
| 28181020 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 40x26 | Diritto intermedio ridotto, misura 40x26 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP solo nelle derivazioni 26x3. Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 40x26 o equivalente. |
| 28181022 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 40x32 | Diritto intermedio ridotto, misura 40x32 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP solo nelle derivazioni 32x3. Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 40x32 o equivalente. |
| 28181024 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 50x32 | Diritto intermedio ridotto, misura 50x32 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP solo nelle derivazioni 32x3. Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 50x32 o equivalente. |
| 28115110 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 50x40 | Diritto intermedio ridotto, misura 50x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 50x40 o equivalente. |
| 28115120 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 63x40 | Diritto intermedio ridotto, misura 63x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 63x40 o equivalente. |
| 28115130 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 63x50 | Diritto intermedio ridotto, misura 63x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 63x50 o equivalente. |
| 28115556 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 75x40 | Diritto intermedio ridotto, misura 75x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2) per la derivazione 75, costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 75x40 o equivalente. |
| 28115558 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 75x50 | Diritto intermedio ridotto, misura 75x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2) per la derivazione 75, costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 75x50 o equivalente. |
| 28115560 | Diritto Gerpex intermedio ridotto 75x63 | Diritto intermedio ridotto, misura 75x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2) per la derivazione 75, costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex intermedio ridotto 75x63 o equivalente. |
| 28101364 | TEE Gerpex intermedio 18x18x18 | TEE intermedio, misura 18x18x18 con profilo di pinzatura B (KSP1) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio 18x18x18 o equivalente. |
| 28115250 | TEE Gerpex intermedio 40x40x40 | TEE intermedio, misura 40x40x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio 40x40x40 o equivalente. |
| 28115260 | TEE Gerpex intermedio 50x50x50 | TEE intermedio, misura 50x50x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio 50x50x50 o equivalente. |
| 28115270 | TEE Gerpex intermedio 63x63x63 | TEE intermedio, misura 63x63x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio 63x63x63 o equivalente. |
| 28115544 | TEE Gerpex intermedio 75x75x75 | TEE intermedio, misura 75x75x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio 75x75x75 o equivalente. |
| 28181178 | TEE Gerpex intermedio ridotto 40x20x40 | TEE intermedio ridotto, misura 40x20x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 20x2. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 40x20x40 o equivalente. |
| 28181168 | TEE Gerpex intermedio ridotto 40x26x32 | TEE intermedio ridotto, misura 40x26x32 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 26x3 - 32x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 40x26x32 o equivalente. |
| 28181170 | TEE Gerpex intermedio ridotto 40x26x40 | TEE intermedio ridotto, misura 40x26x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 26x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 40x26x40 o equivalente. |
| 28181172 | TEE Gerpex intermedio ridotto 40x32x32 | TEE intermedio ridotto, misura 40x32x32 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 32x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 40x32x32 o equivalente. |
| 28181174 | TEE Gerpex intermedio ridotto 40x32x40 | TEE intermedio ridotto, misura 40x32x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 32x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 40x32x40 o equivalente. |
| 28181176 | TEE Gerpex intermedio ridotto 40x40x32 | TEE intermedio ridotto, misura 40x40x32 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 32x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 40x40x32 o equivalente. |
| 28181180 | TEE Gerpex intermedio ridotto 50x20x50 | TEE intermedio ridotto, misura 50x20x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 20x2. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 50x20x50 o equivalente. |
| 28181182 | TEE Gerpex intermedio ridotto 50x26x50 | TEE intermedio ridotto, misura 50x26x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 26x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 50x26x50 o equivalente. |
| 28181184 | TEE Gerpex intermedio ridotto 50x32x50 | TEE intermedio ridotto, misura 50x32x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 32x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 50x32x50 o equivalente. |
| 28115524 | TEE Gerpex intermedio ridotto 50x40x40 | TEE intermedio ridotto, misura 50x40x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 50x40x40 o equivalente. |
| 28115310 | TEE Gerpex intermedio ridotto 50x40x50 | TEE intermedio ridotto, misura 50x40x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 50x40x50 o equivalente. |
| 28181186 | TEE Gerpex intermedio ridotto 50x50x32 | TEE intermedio ridotto, misura 50x50x32 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Funzione LBP sono nelle derivazioni 32x3. Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 50x50x32 o equivalente. |
| 28115528 | TEE Gerpex intermedio ridotto 50x50x40 | TEE intermedio ridotto, misura 50x50x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 50x50x40 o equivalente. |
| 28115406 | TEE Gerpex intermedio ridotto 63x40x63 | TEE intermedio ridotto, misura 63x40x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 63x40x63 o equivalente. |
| 28115330 | TEE Gerpex intermedio ridotto 63x50x63 | TEE intermedio ridotto, misura 63x50x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 63x50x63 o equivalente. |
| 28115546 | TEE Gerpex intermedio ridotto 75x40x75 | TEE intermedio ridotto, misura 75x40x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 75x40x75 o equivalente. |
| 28115548 | TEE Gerpex intermedio ridotto 75x50x75 | TEE intermedio ridotto, misura 75x50x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 75x50x75 o equivalente. |
| 28115566 | TEE Gerpex intermedio ridotto 75x63x75 | TEE intermedio ridotto, misura 75x63x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2), costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio ridotto 75x63x75 o equivalente. |
| 28115350 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 40x3/4"x40 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 40x3/4"x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 40x3/4"x40 o equivalente. |
| 28115360 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 40x1”x40 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 40x1"x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 40x1"x40 o equivalente. |
| 28115530 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 40x1”1/4x40 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 40x1"1/4x40 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 40x1"1/4x40 o equivalente. |
| 28115370 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 50x3/4"x50 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 50x3/4"x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 50x3/4"x50 o equivalente. |
| 28115380 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 50x1”x50 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 50x1"x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 50x1"x50 o equivalente. |
| 28115532 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 50x1”1/4x50 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 50x1"1/4x50 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 50x1"1/4x50 o equivalente. |
| 28115390 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 63x1”x63 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 63x1"x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 63x1"x63 o equivalente. |
| 28115400 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 63x1”1/4x63 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 63x1"1/4x63 con profilo di pinzatura TH (KSP11) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 63x1"1/4x63 o equivalente. |
| 28115550 | TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 75x1"x75 | TEE intermedio con derivazione femmina, misura 75x1"x75 con profilo di pinzatura TH (KSP11) e F (KSP2) costruito da: - Corpo in ottone CW 617N nichelato solo in superficie - Anello portabussola in PA 6 di colore blu - Bussola in acciaio inox AISI 304 ricotto - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex intermedio con derivazione femmina 75x1"x75 o equivalente. |
| 28101686 | Tubo in rame cromato Ø15x1/2" M | Tubo in rame cromato, misura Ø15x1/2" M (L=175 mm). Non idoneo per impianti sanitari. Marca Emmeti - Modello Tubo in rame cromato Ø15x1/2" M o equivalente. |
| 28101708 | Raccordo a gomito con tubo in rame cromato 16xØ15 | Raccordo a gomito con tubo in rame, 16xØ 15. Non idoneo per impianti sanitari. Marca Emmeti - Modello Raccordo a gomito con tubo in rame cromato 16xØ15 o equivalente. |
| 9985R001 | Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato 16x16 | Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato Gerpex, Gerpex RA, EMMETI Alpert. Raccordo telescopico a pressare, in ottone CW617N ed o-ring in EPDM PEROX, per la riparazione di tubazioni multistrato danneggiate. Misura: 16x16 Profilo: TH (KSP11) Marca Emmeti - Modello Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato 16x16 o equivalente. |
| 9985R002 | Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato 20x20 | Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato Gerpex, Gerpex RA, EMMETI Alpert. Raccordo telescopico a pressare, in ottone CW617N ed o-ring in EPDM PEROX, per la riparazione di tubazioni multistrato danneggiate. Misura: 20x20 Profilo: TH (KSP11) Marca Emmeti - Modello Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato 20x20 o equivalente. |
| 9985R003 | Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato 26x26 | Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato Gerpex, Gerpex RA, EMMETI Alpert. Raccordo telescopico a pressare, in ottone CW617N ed o-ring in EPDM PEROX, per la riparazione di tubazioni multistrato danneggiate. Misura: 26x26 Profilo: TH (KSP11) Marca Emmeti - Modello Raccordo a pressare per riparazione tubi multistrato 26x26 o equivalente. |
| 28104062 | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati in kit da 10 staffe | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati in kit da 10 staffe. Interasse multiplo: 80 - 100 - 153 mm Sull’asse 153 mm consente di fissare i gomiti flangiati in 4 differenti angolatura. Marca Emmeti - Modello Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati in kit da 10 staffe o equivalente. |
| 28101530 | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati. Interasse multiplo: 80 - 100 - 153 mm Marca Emmeti - Modello Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati o equivalente. |
| 28101531 | Staffa piana zincata ad incasso per gomiti flangiati | Staffa piana zincata ad incasso per gomiti flangiati. Interasse multiplo: 153 mm Idonea al fissaggio dei soli gomiti flangiati con base filettata. Marca Emmeti - Modello Staffa piana zincata ad incasso per gomiti flangiati o equivalente. |
| 28101532 | Staffa per TEE disassato | Staffa per TEE disassato. Marca Emmeti - Modello Staffa per TEE disassato o equivalente. |
| 28090003 | Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" blu | Tappo di prova impianto con o-ring di colore blu, misura 1/2". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" blu o equivalente. |
| 28090004 | Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" rosso | Tappo di prova impianto con o-ring di colore rosso, misura 1/2". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" rosso o equivalente. |
| 28090006 | Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" blu | Tappo di prova impianto con o-ring di colore blu, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" blu o equivalente. |
| 28090008 | Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" rosso | Tappo di prova impianto con o-ring di colore rosso, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" rosso o equivalente. |
| 28101846 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato 16x2 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato con valvola di sfiato fornita di serie, misura 16x2. Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto per tubo multistrato 16x2 o equivalente. |
| 28101848 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato 20x2 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato con valvola di sfiato fornita di serie, misura 20x2. Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto per tubo multistrato 20x2 o equivalente. |
| 13010010 | Scatola ad incasso per gomiti flangiati Gerpex/Gaspex | Scatola ad incasso per l’installazione di gomiti flangiati Gerpex, Gerpex LBP e Gaspex. Marca Emmeti - Modello Scatola ad incasso per gomiti flangiati Gerpex/Gaspex o equivalente. |
| 28100988 | Gruppo vitone da 3/4" con canotto cieco | Gruppo vitone con canotto cieco, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Gruppo vitone da 3/4" con canotto cieco o equivalente. |
| 28100982 | Vitone da 3/4" con volantino e rosone | Vitone con volantino e rosone, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Vitone da 3/4" con volantino e rosone o equivalente. |
| 90008172 | Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con canotto cieco | Vitone prolungato di 20 mm per gruppo vitone con canotto cieco, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con canotto cieco o equivalente. |
| 90008180 | Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con volantino e rosone | Vitone prolungato di 20 mm per gruppo vitone con volantino e rosone, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con volantino e rosone o equivalente. |
| 90008012 | Guarnizione per otturatore vitone | Guarnizione di ricambio sferica per otturatore vitone Marca Emmeti - Modello Guarnizione per otturatore vitone o equivalente. |
| 90008194 | Set 10 maniglie a farfalla x vitone sottointonaco | Set 10 ricambi maniglia a farfalla in plastica per Gruppo vitone 3/4” cannotto cieco. Marca Emmeti - Modello Set 10 maniglie a farfalla x vitone sottointonaco o equivalente. |
| 90008192 | Set 10 maniglie in ottone x vitone sotto intonaco | Set 10 ricambi maniglia in ottone per Gruppo vitone 3/4” cannotto cieco. Marca Emmeti - Modello Set 10 maniglie in ottone x vitone sottointonaco o equivalente. |