| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante Standard Combi Floor e Standard Combi Floor S H10 / H20 / H30 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento che risponde in modo ottimale ai requisiti di massima resistenza e robustezza durante le fasi di installazione. La posa dei tubi è a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS) stampato Standard Combi Floor e Standard Combi Floor S H10 / H20 / H30 per isolamento termico per tubo 16x2 e 17x2 con superficie a bugne ed incastri cilindrici, accoppiato con film termoformato in polistirene rigido. Passo tubi 5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor e Standard Combi Floor S H10 / H20 / H30 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 / PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134075 | Pannello isolante Standard Combi Floor H10 (Conf. 18,24 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,30 m2K/W, spessore lastra 10 mm e spessore totale 32 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x32, confezione da 18,24 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor H10 (Conf. 18,24 m2) o equivalente. |
| 28134202 | Pannello isolante Standard Combi Floor S H10 (Conf. 15,68 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 29 kg/m3, resistenza termica RD 0,30 m2K/W, spessore lastra 10 mm e spessore totale 33 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x33, confezione da 15,68 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S H10 (Conf. 15,68 m2) o equivalente. |
| 28134077 | Pannello isolante Standard Combi Floor H20 (Conf. 13,44 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 0,60 m2K/W, spessore lastra 20 mm e spessore totale 42 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x42, confezione da 13,44 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor H20 (Conf. 13,44 m2) o equivalente. |
| 28134204 | Pannello isolante Standard Combi Floor S H20 (Conf. 11,20 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrica ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 24 kg/m3, resistenza termica RD 0,55 m2K/W, spessore lastra 20 mm e spessore totale 43 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x43, confezione da 11,20 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S H20 (Conf. 11,20 m2) o equivalente. |
| 28134079 | Pannello isolante Standard Combi Floor H30 (Conf. 9,6 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrico ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 52 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1200x800x52, confezione da 9,6 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino- Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor H30 (Conf. 9,6 m2) o equivalente. |
| 28134206 | Pannello isolante Standard Combi Floor S H30 (Conf. 8,96 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, con incastri perimetrali maschio - femmina a forma cilindrico ed accoppiato con un film termoformato in polistirene rigido spessore 0,65 mm. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Densità 24 kg/m3, resistenza termica RD 0,85 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 53 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 1400x800x53, confezione da 8,96 m2. Articolo previsto SOLO per spedizioni nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Standard Combi Floor S H30 (Conf. 8,96 m2) o equivalente. |