| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante Classic Floor rivestito H30 30 kg/mc con tubazione EMMETI Alpert 16x2 - 20x2 / PE-Xa 17x2 - 20x2 / PE-Xc 17x2 - 20x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento con posa dei tubi a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS) stampato Standard Floor H30 30 kg/mc per isolamento termico per tubo 16x2, 17x2 e 20x2 con superficie a bugne ed incastri perimetrali rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo tubi 7,5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni EMMETI Alpert 16x2 - 20x2 / PE-Xa 17x2 - 20x2 / PE-Xc 17x2 - 20x2 / PE-RT 17x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Classic Floor H30 30 kg/mc con tubazione EMMETI Alpert 16x2 - 20x2 / PE-Xa 17x2 - 20x2 / PE-Xc 17x2 - 20x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28130099 | Pannello isolante Classic Floor rivestito H30 (Conf. 9 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200, stampato, per isolamento termico certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011, con incastri perimetrali, rivestito da un film in polistirene rigido. Passo di posa 75 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 65 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 7,5 cm. Dimensioni (mm) 1200x750x65, confezione da 9 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Classic Floor rivestito H30 (Conf. 9 m2) o equivalente. |