| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante Roll Floor H20 / H30 / H40 / H50 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 - 20x2 / PE-Xa 17x2 - 20x2 / PE-Xc 12x2 - 17x2 - 20x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS) stampato Roll Floor H20 / H30 / H40 / H50 per isolamento termico per tubazioni 16x2, 17x2, 20x2 e 25x2,3. Accoppiato ad una pellicola in HDPE color alluminio con traccia rossa di posa passo 5 cm e bordo autoadesivo. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni: EMMETI Alpert 16x2 - 20x2 / PE-Xa 17x2 - 20x2 / PE-Xc 12x2 - 17x2 - 20x2 / PE-RT 17x2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Roll Floor H20 / H30 / H40 / H50 con tubazione EMMETI Alpert 16x2 - 20x2 / PE-Xa 17x2 - 20x2 / PE-Xc 12x2 - 17x2 - 20x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134256 | Pannello isolante Roll Floor H20 (Conf. 10 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, stampato per isolamento termico, accoppiato ad una pellicola in HDPE color alluminio con traccia rossa di posa passo 5 cm e bordo autoadesivo. Passo impronte 50 mm. Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 0,60 m2K/W, spessore lastra 20 mm e spessore totale 20 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 10000x1000x20, confezione da 10 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Roll Floor H20 (Conf. 10 m2) o equivalente. |
| 28134250 | Pannello isolante Roll Floor H30 (Conf. 10 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, stampato per isolamento termico, accoppiato ad una pellicola in HDPE color alluminio con traccia rossa di posa passo 5 cm e bordo autoadesivo. Passo impronte 50 mm. Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm e spessore totale 30 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 10000x1000x30, confezione da 10 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Roll Floor H30 (Conf. 10 m2) o equivalente. |
| 28134252 | Pannello isolante Roll Floor H40 (Conf. 10 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, stampato per isolamento termico, accoppiato ad una pellicola in HDPE color alluminio con traccia rossa di posa passo 5 cm e bordo autoadesivo. Passo impronte 50 mm. Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 1,20 m2K/W, spessore lastra 40 mm e spessore totale 40 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 10000x1000x40, confezione da 10 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Roll Floor H40 (Conf. 10 m2) o equivalente. |
| 28134254 | Pannello isolante Roll Floor H50 (Conf. 10 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, stampato per isolamento termico, accoppiato ad una pellicola in HDPE color alluminio con traccia rossa di posa passo 5 cm e bordo autoadesivo. Passo impronte 50 mm. Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 1,50 m2K/W, spessore lastra 50 mm e spessore totale 50 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 10000x1000x50, confezione da 10 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Roll Floor H50 (Conf. 10 m2) o equivalente. |
| 28134258 | Pannello isolante Roll Floor H60 (Conf. 6 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS 150, in conformità alla norma UNI 13163, stampato per isolamento termico, accoppiato ad una pellicola in HDPE color alluminio con traccia rossa di posa passo 5 cm e bordo autoadesivo. Passo impronte 50 mm. Densità 25 kg/m3, resistenza termica RD 1,85 m2K/W, spessore lastra 60 mm e spessore totale 60 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 5 cm. Dimensioni (mm) 6000x1000x60, confezione da 6 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Roll Floor H60 (Conf. 6 m2) o equivalente. |