| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante Thin Floor H5 con tubazione PE-Xc 12x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento di ridotto spessore ideale nelle ristrutturazione degli edifici civili, che consiste di realizzare un impianto radiante con uno spessore di 30 mm. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polietilene espanso (EPS) stampato Thin Floor H5, addittivato con grafite per isolamento termico per tubo 12x2 con superficie a bugne ed incastri cilindrici maschio - femmina, con base autoadesiva e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo tubi 10 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Sistema isolante Thin Floor H=5 con tubazione PE-Xc 12x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134048 | Pannello isolante Thin Floor H5 (Conf. 12,96 m2) | Pannello in polistirene espanso elasticizzato tipo EPS 250, in conformità alla norma UNI 13163, stampato per isolamento termico, con superficie a bugne ed incastri perimetrali maschio - femmina, base autoadesiva e rivestito da un film termoformato, con accoppiamento a caldo, in polistirene rigido spessore 0,16 mm. Passo di posa 100 mm (a serpentina). Densità 40 kg/m3, resistenza termica RD 0,15 m2K/W, spessore lastra 5 mm e spessore totale 19 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 10 cm. Dimensioni (mm) 1200x600x19, confezione da 12,96 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante Thin Floor H5 (Conf. 12,96 m2) o equivalente. |