| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema a secco Emmeti Dry Alu Floor H10 con tubazione PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento ideale per le installazioni che richiedono minimi spessori, peso ridotto sui solai, velocità di messa a regime dell’impianto. Sistema di posa a secco, senza massetto, applicabile sopra pavimentazioni esistenti o sottofondi perfettamente planari; particolarmente adatto per interventi di ristrutturazione edilizia. La posa dei tubi è a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannelli principali in polistirene espanso stampato (tipo EPS 200) per isolamento termico, con superficie sagomata con tracce longitudinali ed ortogonali (passo 150 mm) per tubo 17x2, accoppiato con una lamina conduttrice in alluminio (spessore 0,3 mm). Spessore utile dei pannelli 10 mm. Spessore totale 28 mm. - Pannelli di testa in polistirene espanso stampato (tipo EPS 200) per isolamento termico, con superficie sagomata con tracce longitudinali, ortogonali e curve per tubo 17x2, accoppiato con una pellicola in polistirene rigido, per la realizzazione delle curve di testa e degli attraversamenti in corrispondenza di porte e collettori. Spessore utile dei pannelli 10 mm. Spessore totale 28 mm. - Un foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e le lastre in acciaio zincato. - Due lastre in acciaio zincato (con e senza lato adesivo), per la realizzazione del doppio strato superiore di conduzione termica e di ripartizione del carico. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 100 mm. - Tubazione PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 (polietilene reticolato), con barriera ossigeno, diametro 17x2 - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo B (impianti con tubi sotto lo strato di supporto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Sistema a secco Dry Alu Floor H=10 mm con tubazione PE-Xa 17x2 / PE-Xc 17x2 / PE-RT 17x2 o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134100 | Pannello isolante Dry Alu Floor H10 (Conf. 11,52 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200, conforme UNI EN 13163, con incastri a coda di rondine sui 4 lati, termoformato per il fissaggio di tubi DN 17 mm, rivestito da una lamina superiore in alluminio di spessore 0,3 mm. Passo di posa 150 mm (a serpentina). Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,65 m2K/W, spessore lastra 10 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 15 cm. Dimensioni (mm) 1200x600x28, confezione da 11,52 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello Dry Alu Floor H10 (Conf. 11,52 m2) o equivalente. |
| 28134104 | Pannello isolante di testa Dry Alu Floor H10 (Conf. 5,76 m2) | Pannello in polistirene espanso tipo EPS 200, conforme UNI EN 13163, con incastri a coda di rondine sui 4 lati, termoformato per il fissaggio di tubi DN 17 mm, rivestito da un film di polistirene rigido di spessore 0,16 mm. Densità 30 kg/m3, resistenza termica RD 0,55 m2K/W, spessore lastra 10 mm. Interasse multiplo tra i tubi: 15 cm. Dimensioni (mm) 600x300x28, confezione da 5,76 m2. Idoneo per realizzare le curve di testa dei circuiti a serpentina con pannelli Dry Alu Floor. Marca Emmeti - Modello Pannello di testa Dry Alu Floor H10 (Conf. 5,76 m2) o equivalente. |
| 28134109 | Kit 10 lastre in acciaio zincato, formato 600x600, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) | Lastra in acciaio zincato, spessore 1 mm, da posare al di sopra dei pannelli Dry Alu Floor, con funzioni di elemento conduttivo del calore e quale elemento di formazione del piano di posa per la pavimentazione nei sistemi a "secco". Dimensioni (mm) 600x600x1. Confezione da 3,6 m2. Marca Emmeti - Modello Kit 10 lastre in acciaio zincato, formato 600x600, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) o equivalente. |
| 28134113 | Kit 10 lastre in acciaio zincato, formato 600x300, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) | Lastra in acciaio zincato, spessore 1 mm, da posare al di sopra dei pannelli Dry Alu Floor, con funzioni di elemento conduttivo del calore e quale elemento di formazione del piano di posa per la pavimentazione nei sistemi a "secco". Dimensioni (mm) 600x300x1. Confezione da 3,6 m2. Marca Emmeti - Modello Kit 10 lastre in acciaio zincato, formato 600x300, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) o equivalente. |
| 28134111 | Kit 10 lastre in acciaio zincato biadesiva, formato 600x600, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) | Lastra in acciaio zincato con un lato biadesivo, spessore 1 mm, da posare al di sopra dei pannelli Dry Alu Floor, con funzioni di elemento conduttivo del calore e quale elemento di formazione del piano di posa per la pavimentazione nei sistemi a "secco". Dimensioni (mm) 600x600x1. Confezione da 3,6 m2. Marca Emmeti - Modello Kit 10 lastre in acciaio zincato biadesiva, formato 600x600, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) o equivalente. |
| 28134115 | Kit 10 lastre in acciaio zincato biadesiva, formato 600x300, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) | Lastra in acciaio zincato con un lato biadesivo, spessore 1 mm, da posare al di sopra dei pannelli Dry Alu Floor, con funzioni di elemento conduttivo del calore e quale elemento di formazione del piano di posa per la pavimentazione nei sistemi a "secco". Dimensioni (mm) 600x300x1. Confezione da 3,6 m2. Marca Emmeti - Modello Kit 10 lastre in acciaio zincato biadesiva, formato 600x300, spessore 1 mm (Conf. 3,6 m2) o equivalente. |
| 28130492 | Striscia isolante perimetrale 5x100 conf. 50 m | Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse. Dotata di banda adesiva per il fissaggio a parete. Dimensioni: spessore 5 mm x altezza 100 mm. Marca Emmeti - Modello Striscia isolante perimetrale 5x100 conf. 50 m o equivalente. |