| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,3 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Marca Emmeti - Modello Sistema tubo multistrato Gerpex e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex isolato e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,3 mm, coibentati, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso; conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497); classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex isolato e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex RA e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Certificazione KIWA UNI di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Certificazione WRAS di sistema. Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex RA e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex RA isolato e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, coibentati, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 95 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso; conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497); Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1). Certificazione KIWA UNI di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Certificazione WRAS di sistema. Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato Gerpex RA isolato e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 70 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Certificazione KIWA UNI di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Certificazione WRAS di sistema. Certificazione DVGW di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert isolato e raccordi Gerpex LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, coibentati, e relativi raccordi di tenuta in ottone con bussola in acciaio. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Temperatura massima di esercizio: 75 °C (per impianti operanti con acqua). Pressione massima di esercizio: 10 bar. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso; conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497); Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1). Certificazione KIWA UNI di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Certificazione WRAS di sistema. Certificazione DVGW di sistema (secondo norma UNI EN ISO 21003). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert isolato e raccordi Gerpex LBP o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28180088 | Gomito Gerpex LBP attacco femmina 16x1/2" | Gomito LBP attacco femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco femmina 16x1/2" o equivalente. |
| 28180090 | Gomito Gerpex LBP attacco femmina 20x1/2" | Gomito LBP attacco femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco femmina 20x1/2" o equivalente. |
| 28180092 | Gomito Gerpex LBP attacco femmina 20x3/4" | Gomito LBP attacco femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco femmina 20x3/4" o equivalente. |
| 28180094 | Gomito Gerpex LBP attacco femmina 26x3/4" | Gomito LBP attacco femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco femmina 26x3/4" o equivalente. |
| 28180096 | Gomito Gerpex LBP attacco femmina 32x1" | Gomito LBP attacco femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco femmina 32x1" o equivalente. |
| 28180180 | Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 16x1/2" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 48 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 16x1/2" o equivalente. |
| 28180182 | Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 20x1/2" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 48 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 20x1/2" o equivalente. |
| 28180184 | Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 20x3/4" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 56 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 20x3/4" o equivalente. |
| 28180186 | Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 26x3/4" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 56 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina con flangia 26x3/4" o equivalente. |
| 28181204 | Gomito Gerpex LBP femmina H 52 16x1/2" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 78 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina H 52 16x1/2" o equivalente. |
| 28181206 | Gomito Gerpex LBP femmina H 52 20x1/2" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 78 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina H 52 20x1/2" o equivalente. |
| 28181230 | Guscio fonoisolante per gomiti femmina H 52 | Guscio fonoisolante per gomiti femmina H 52 con flangia, comprensivo di kit viti. Marca Emmeti - Modello Guscio fonoisolante per gomiti femmina H 52 o equivalente. |
| 28180188 | Gomito lungo Gerpex LBP femmina con flangia 16x1/2" | Gomito LBP lungo femmina con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 68 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito lungo Gerpex LBP femmina con flangia 16x1/2" o equivalente. |
| 28180190 | Gomito lungo Gerpex LBP femmina con flangia 20x1/2" | Gomito LBP lungo femmina con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 68 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito lungo Gerpex LBP femmina con flangia 20x1/2" o equivalente. |
| 28181208 | Gomito Gerpex LBP femmina H 78 16x1/2" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 78 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina H 78 16x1/2" o equivalente. |
| 28181210 | Gomito Gerpex LBP femmina H 78 20x1/2" | Gomito LBP con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Altezza: 78 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP femmina H 78 20x1/2" o equivalente. |
| 28181232 | Guscio fonoisolante per gomiti femmina H 78 | Guscio fonoisolante per gomiti femmina H 78 con flangia, comprensivo di kit viti. Marca Emmeti - Modello Guscio fonoisolante per gomiti femmina H 78 o equivalente. |
| 28180078 | Gomito Gerpex LBP attacco maschio 16x1/2" | Gomito LBP attacco maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco maschio 16x1/2" o equivalente. |
| 28180080 | Gomito Gerpex LBP attacco maschio 20x1/2" | Gomito LBP attacco maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco maschio 20x1/2" o equivalente. |
| 28180082 | Gomito Gerpex LBP attacco maschio 20x3/4" | Gomito LBP attacco maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco maschio 20x3/4" o equivalente. |
| 28180084 | Gomito Gerpex LBP attacco maschio 26x3/4" | Gomito LBP attacco maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco maschio 26x3/4" o equivalente. |
| 28180085 | Gomito Gerpex LBP attacco maschio 26x1" | Gomito LBP attacco maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26 x 1" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco maschio 26x1" o equivalente. |
| 28180086 | Gomito Gerpex LBP attacco maschio 32x1" | Gomito LBP attacco maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP attacco maschio 32x1" o equivalente. |
| 28181070 | Gomito Gerpex LBP intermedio 16x16 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP intermedio 16x16 o equivalente. |
| 28181072 | Gomito Gerpex LBP intermedio 20x20 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP intermedio 20x20 o equivalente. |
| 28181074 | Gomito Gerpex LBP intermedio 26x26 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP intermedio 26x26 o equivalente. |
| 28181076 | Gomito Gerpex LBP intermedio 32x32 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP intermedio 32x32 o equivalente. |
| 28180262 | Gomito 45° Gerpex LBP intermedio 26x26 | Gomito 45° LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito 45° Gerpex LBP intermedio 26x26 o equivalente. |
| 28180260 | Gomito 45° Gerpex LBP intermedio 32x32 | Gomito 45° LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Gomito 45° Gerpex LBP intermedio 32x32 o equivalente. |
| 28180098 | Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 16x1/2" | Gomito LBP con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 16x1/2" o equivalente. |
| 28180252 | Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 16x3/4" | Gomito LBP con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x3/4” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 16x3/4" o equivalente. |
| 28180254 | Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 20x1/2" | Gomito LBP con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 20x1/2" o equivalente. |
| 28180100 | Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 20x3/4" | Gomito LBP con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 20x3/4" o equivalente. |
| 28180256 | Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 26x3/4" | Gomito LBP con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 26x3/4" o equivalente. |
| 28180258 | Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 26x1" | Gomito LBP con dado girevole femmina e tenuta piana per acqua con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x1” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP con dado girevole femmina tenuta piana per acqua 26x1" o equivalente. |
| 28180210 | Gomito Gerpex LBP doppio femmina con flangia 16x1/2" | Gomito LBP doppio femmina con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - H: 52 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP doppio femmina con flangia 16x1/2" o equivalente. |
| 28180212 | Gomito Gerpex LBP doppio femmina con flangia 20x1/2" | Gomito LBP doppio femmina con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - H: 52 mm - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Gomito Gerpex LBP doppio femmina con flangia 20x1/2" o equivalente. |
| 28181240 | Guscio fonoisolante per gomiti femmina doppio H 52 | Guscio fonoisolante per gomiti femmina doppio H 52 con flangia, comprensivo di kit viti. Marca Emmeti - Modello Guscio fonoisolante per gomiti femmina doppio H 52 o equivalente. |
| 28180034 | Diritto Gerpex LBP femmina 16x1/2" | Diritto LBP femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP femmina 16x1/2" o equivalente. |
| 28180036 | Diritto Gerpex LBP femmina 20x1/2" | Diritto LBP femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP femmina 20x1/2" o equivalente. |
| 28180038 | Diritto Gerpex LBP femmina 20x3/4” | Diritto LBP femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP femmina 20x3/4” o equivalente. |
| 28180040 | Diritto Gerpex LBP femmina 26x3/4” | Diritto LBP femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP femmina 26x3/4” o equivalente. |
| 28180042 | Diritto Gerpex LBP femmina 26x1” | Diritto LBP femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x1" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP femmina 26x1” o equivalente. |
| 28180044 | Diritto Gerpex LBP femmina 32x1” | Diritto LBP femmina con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP femmina 32x1” o equivalente. |
| 28180020 | Diritto Gerpex LBP maschio 16x1/2” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 16x1/2” o equivalente. |
| 28180023 | Diritto Gerpex LBP maschio 16x3/4” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 16x3/4” o equivalente. |
| 28180022 | Diritto Gerpex LBP maschio 20x1/2” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 20x1/2” o equivalente. |
| 28180024 | Diritto Gerpex LBP maschio 20x3/4” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 20x3/4” o equivalente. |
| 28180026 | Diritto Gerpex LBP maschio 26x3/4” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 26x3/4” o equivalente. |
| 28180028 | Diritto Gerpex LBP maschio 26x1” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x1" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 26x1” o equivalente. |
| 28180030 | Diritto Gerpex LBP maschio 32x1” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 32x1” o equivalente. |
| 28180032 | Diritto Gerpex LBP maschio 32x1”1/4 | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1"1/4 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio 32x1”1/4 o equivalente. |
| 28180214 | Diritto Gerpex LBP maschio con o-ring 16x1/2" | Diritto LBP maschio con o-ring e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio con o-ring 16x1/2" o equivalente. |
| 28180216 | Diritto Gerpex LBP maschio con o-ring 20x1/2" | Diritto LBP maschio con o-ring e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP maschio con o-ring 20x1/2" o equivalente. |
| 28180062 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 16-24x19 O-R | Diritto con dado girevole femmina e tenuta o-ring con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura Ø 16 - 24x19 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 16-24x19 O-R o equivalente. |
| 28180064 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 20-24x19 O-R | Diritto con dado girevole femmina e tenuta o-ring con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura Ø 20 - 24x19 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 20-24x19 O-R o equivalente. |
| 28180066 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 16-Eurocono 3/4" O-R | Diritto con dado girevole femmina e tenuta o-ring con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura Ø 16 - Eurocono 3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 16-Eurocono 3/4" O-R o equivalente. |
| 28180068 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 20-Eurocono 3/4" O-R | Diritto con dado girevole femmina e tenuta o-ring con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura Ø 20 - Eurocono 3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina e tenuta o-ring Ø 20-Eurocono 3/4" O-R o equivalente. |
| 28180046 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 16x3/8” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x3/8” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 16x3/8” o equivalente. |
| 28180048 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 16x1/2” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 16x1/2” o equivalente. |
| 28180050 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 16x3/4” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x3/4” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 16x3/4” o equivalente. |
| 28180052 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 20x1/2” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 20x1/2” o equivalente. |
| 28180054 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 20x3/4” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 20x3/4” o equivalente. |
| 28180056 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 26x3/4” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 26x3/4” o equivalente. |
| 28180058 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 26x1” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x1” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 26x1” o equivalente. |
| 28180060 | Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 32x1” | Diritto LBP con dado girevole femmina con tenuta piana e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1” con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP con dado girevole femmina, tenuta piana 32x1” o equivalente. |
| 28181000 | Diritto Gerpex LBP intermedio 16x16 | Diritto intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio 16x16 o equivalente. |
| 28181002 | Diritto Gerpex LBP intermedio 20x20 | Diritto intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio 20x20 o equivalente. |
| 28181004 | Diritto Gerpex LBP intermedio 26x26 | Diritto intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio 26x26 o equivalente. |
| 28181006 | Diritto Gerpex LBP intermedio 32x32 | Diritto intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio 32x32 o equivalente. |
| 28181008 | Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 20x16 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 20x16 o equivalente. |
| 28181010 | Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 26x16 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 26x16 o equivalente. |
| 28181012 | Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20 o equivalente. |
| 28181014 | Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 32x16 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 32x16 o equivalente. |
| 28181016 | Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20 o equivalente. |
| 28181018 | Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Diritto Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26 o equivalente. |
| 28180218 | Tappo Gerpex LBP 16x2 | Tappo Gerpex LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x2 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Tappo Gerpex LBP 16x2 o equivalente. |
| 28180220 | Tappo Gerpex LBP 20x2 | Tappo Gerpex LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x2 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Tappo Gerpex LBP 20x2 o equivalente. |
| 28180222 | Tappo Gerpex LBP 26x2 | Tappo Gerpex LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26 x 2 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Tappo Gerpex LBP 26x2 o equivalente. |
| 28180224 | Tappo Gerpex LBP 32x2 | Tappo Gerpex LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x2 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Tappo Gerpex LBP 32x2 o equivalente. |
| 28180226 | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 16x15 mm | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato da 16 x 15 mm con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x15 mm con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM - Tubo in ottone CW617N (UNI EN 12164) Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 16x15 mm o equivalente. |
| 28180228 | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 20x18 mm | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato da 20 x 18 mm con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x18 mm con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM - Tubo in ottone CW617N (UNI EN 12164) Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 20x18 mm o equivalente. |
| 28180230 | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 20x22 mm | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato da 20 x 22 mm con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x22 mm con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM - Tubo in ottone CW617N (UNI EN 12164) Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 20x22 mm o equivalente. |
| 28180232 | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 26x22 mm | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato da 26 x 22 mm con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x22 mm con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM - Tubo in ottone CW617N (UNI EN 12164) Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 26x22 mm o equivalente. |
| 28180234 | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 32x28 mm | Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato da 32 x 28 mm con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x28 mm con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM - Tubo in ottone CW617N (UNI EN 12164) Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello Adattatore Gerpex LBP rame/multistrato 32x28 mm o equivalente. |
| 28181102 | TEE Gerpex LBP intermedio 16x16x16 | TEE intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x16x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio 16x16x16 o equivalente. |
| 28181104 | TEE Gerpex LBP intermedio 20x20x20 | TEE intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x20x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio 20x20x20 o equivalente. |
| 28181106 | TEE Gerpex LBP intermedio 26x26x26 | TEE intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio 26x26x26 o equivalente. |
| 28181108 | TEE Gerpex LBP intermedio 32x32x32 | TEE intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio 32x32x32 o equivalente. |
| 28181110 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 16x20x16 | TEE intermedio LBP con derivazione maschio e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x20x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 16x20x16 o equivalente. |
| 28181112 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x16x16 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x16x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x16x16 o equivalente. |
| 28181114 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x16x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x16x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x16x20 o equivalente. |
| 28181116 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x20x16 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x20x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x20x16 o equivalente. |
| 28181118 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x26x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x26x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x26x20 o equivalente. |
| 28181120 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x32x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x32x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 20x32x20 o equivalente. |
| 28181122 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x16x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x16x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x16x20 o equivalente. |
| 28181124 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x16x26 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x16x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x16x26 o equivalente. |
| 28181126 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20x16 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x20x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20x16 o equivalente. |
| 28181128 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x20x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20x20 o equivalente. |
| 28181130 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20x26 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x20x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x20x26 o equivalente. |
| 28181132 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x26x16 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x26x16 o equivalente. |
| 28181134 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x26x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x26x20 o equivalente. |
| 28181136 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x32x26 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x32x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 26x32x26 o equivalente. |
| 28181138 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x16x32 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x16x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x16x32 o equivalente. |
| 28181140 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x20x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20x20 o equivalente. |
| 28181142 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20x26 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x20x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20x26 o equivalente. |
| 28181144 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x32x16 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x32x16 o equivalente. |
| 28181146 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x32x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x32x20 o equivalente. |
| 28181148 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x32x26 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x32x26 o equivalente. |
| 28181150 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20x32 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x20x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x20x32 o equivalente. |
| 28181152 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26x20 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x26x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26x20 o equivalente. |
| 28181154 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26x26 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x26x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26x26 o equivalente. |
| 28181156 | TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26x32 | TEE LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x26x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio ridotto 32x26x32 o equivalente. |
| 28180166 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 16x1/2"x16 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2"x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 16x1/2"x16 o equivalente. |
| 28180168 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 20x1/2"x20 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2"x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 20x1/2"x20 o equivalente. |
| 28180170 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 16x3/4"x16 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x3/4"x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 16x3/4"x16 o equivalente. |
| 28180172 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 20x3/4"x20 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4"x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 20x3/4"x20 o equivalente. |
| 28180173 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 26x1/2"x26 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x1/2"x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 26x1/2"x26 o equivalente. |
| 28180174 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 26x3/4"x26 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4"x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 26x3/4"x26 o equivalente. |
| 28180244 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 32x1/2"x32 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1/2"x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 32x1/2"x32 o equivalente. |
| 28180176 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 32x3/4"x32 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x3/4"x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 32x3/4"x32 o equivalente. |
| 28180178 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 32x1"x32 | TEE intermedio LBP con derivazione femmina e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x1"x32 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione femmina 32x1"x32 o equivalente. |
| 28180158 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 16x1/2"x16 | TEE intermedio LBP con derivazione maschio e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2"x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 16x1/2"x16 o equivalente. |
| 28180160 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 20x1/2"x20 | TEE intermedio LBP con derivazione maschio e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2"x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 20x1/2"x20 o equivalente. |
| 28180162 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 20x3/4"x20 | TEE intermedio LBP con derivazione maschioe funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4"x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 20x3/4"x20 o equivalente. |
| 28180164 | TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 26x3/4"x26 | TEE intermedio LBP con derivazione maschio e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4"x26 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: R (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP intermedio con derivazione maschio 26x3/4"x26 o equivalente. |
| 28181200 | Raccordo curvo Gerpex LBP con tubo in rame 16xDN15 L=165 mm | Raccordo a gomito con tubo in rame cromato, 16 x Ø 15 con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Non idoneo per impianti sanitari. L: 165 mm Marca Emmeti - Modello Raccordo curvo Gerpex LBP con tubo in rame 16xDN15 L=165 mm o equivalente. |
| 28180192 | TEE Gerpex LBP femmina disassato 16x1/2"x16 | TEE LBP femmina disassato con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2"x16 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP femmina disassato 16x1/2"x16 o equivalente. |
| 28180194 | TEE Gerpex LBP femmina disassato 20x1/2"x20 | TEE LBP femmina disassato con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2"x20 con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello TEE Gerpex LBP femmina disassato 20x1/2"x20 o equivalente. |
| 28180196 | Terminale Gerpex LBP destro 16x1/2" | Terminale destro LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Terminale Gerpex LBP destro 16x1/2" o equivalente. |
| 28180198 | Terminale Gerpex LBP destro 20x1/2" | Terminale destro LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Terminale Gerpex LBP destro 20x1/2" o equivalente. |
| 28180200 | Terminale Gerpex LBP sinistro 16x1/2" | Terminale LBP sinistro con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Terminale Gerpex LBP sinistro 16x1/2" o equivalente. |
| 28180202 | Terminale Gerpex LBP sinistro 20x1/2" | Terminale LBP sinistro con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone CW617N (UNI EN 12165) - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio: 10 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Terminale Gerpex LBP sinistro 20x1/2" o equivalente. |
| 28180250 | Kit vasca/doccia per cartongesso LBP | Kit vasca/doccia per cartongesso con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Composizione - Piastra in acciaio, interasse attacchi 150 mm - 2 raccordi gomito femmina LBP, misura 16x1/2”, 105° - 6 viti M4x12, per il fissaggio dei raccordi sulla piastra metallica - 8 tasselli M4, per il fissaggio della piastra sul cartongesso Il kit è idoneo per installazioni su lastra in cartongesso con spessore massimo 19 mm. Marca Emmeti - Modello Kit vasca/doccia per cartongesso LBP o equivalente. |
| 28181202 | Raccordo a gomito Gerpex LBP per cassette scarico WC ad incasso | Raccordo a gomito Gerpex LBP per cassette scarico WC ad incasso Raccordo a gomito Gerpex LBP per cassette scarico WC ad incasso con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x1/2" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Composizione - Raccordo a squadra maschio - Guarnizione in NBR - Placca quadrata in Polipropilene (PP) - Rondella zincata in Acciaio (Fe P13 EU111) - Controdado esagonale CH. 32 in Ottone (EN 12164 CW617N) Marca Emmeti - Modello Raccordo a gomito Gerpex LBP per cassette scarico WC ad incasso o equivalente. |
| 28104062 | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati in kit da 10 staffe | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati in kit da 10 staffe. Interasse multiplo: 80 - 100 - 153 mm Sull’asse 153 mm consente di fissare i gomiti flangiati in 4 differenti angolatura. Marca Emmeti - Modello Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati in kit da 10 staffe o equivalente. |
| 28101530 | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati | Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati. Interasse multiplo: 80 - 100 - 153 mm Marca Emmeti - Modello Staffa zincata ad incasso per gomiti flangiati o equivalente. |
| 28101531 | Staffa piana zincata ad incasso per gomiti flangiati | Staffa piana zincata ad incasso per gomiti flangiati. Interasse multiplo: 153 mm Idonea al fissaggio dei soli gomiti flangiati con base filettata. Marca Emmeti - Modello Staffa piana zincata ad incasso per gomiti flangiati o equivalente. |
| 28101532 | Staffa per TEE disassato | Staffa per TEE disassato. Marca Emmeti - Modello Staffa per TEE disassato o equivalente. |
| 28090003 | Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" blu | Tappo di prova impianto con o-ring di colore blu, misura 1/2". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" blu o equivalente. |
| 28090004 | Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" rosso | Tappo di prova impianto con o-ring di colore rosso, misura 1/2". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 1/2" rosso o equivalente. |
| 28090006 | Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" blu | Tappo di prova impianto con o-ring di colore blu, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" blu o equivalente. |
| 28090008 | Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" rosso | Tappo di prova impianto con o-ring di colore rosso, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto con o-ring 3/4" rosso o equivalente. |
| 28101846 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato 16x2 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato con valvola di sfiato fornita di serie, misura 16x2. Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto per tubo multistrato 16x2 o equivalente. |
| 28101848 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato 20x2 | Tappo di prova impianto per tubo multistrato con valvola di sfiato fornita di serie, misura 20x2. Marca Emmeti - Modello Tappo di prova impianto per tubo multistrato 20x2 o equivalente. |
| 13010010 | Scatola ad incasso per gomiti flangiati Gerpex/Gaspex | Scatola ad incasso per l’installazione di gomiti flangiati Gerpex, Gerpex LBP e Gaspex. Marca Emmeti - Modello Scatola ad incasso per gomiti flangiati Gerpex/Gaspex o equivalente. |
| 28180204 | Corpo Gerpex LBP per valvola sottointonaco 16x3/4" | Corpo per valvola sottointonaco con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Gruppo vitone in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio a 95°C: 6 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Corpo Gerpex LBP per valvola sottointonaco 16x3/4" o equivalente. |
| 28180206 | Corpo Gerpex LBP per valvola sottointonaco 20x3/4" | Corpo per valvola sottointonaco con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Gruppo vitone in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio a 95°C: 6 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Corpo Gerpex LBP per valvola sottointonaco 20x3/4" o equivalente. |
| 28180208 | Corpo Gerpex LBP per valvola sottointonaco 26x3/4" | Corpo per valvola sottointonaco con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x3/4" con profilo per pinzatura TH, B, U, H, F. Il raccordo è costruito da: - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Gruppo vitone in ottone TN UNI EN 12164 CW614N - Anello portabussola in nylon, dielettrico - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Dati tecnici: - Temperatura massima di esercizio: 95 °C - Pressione massima di esercizio a 95°C: 6 bar - Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1) Marca Emmeti - Modello Corpo Gerpex LBP per valvola sottointonaco 26x3/4" o equivalente. |
| 28100988 | Gruppo vitone da 3/4" con canotto cieco | Gruppo vitone con canotto cieco, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Gruppo vitone da 3/4" con canotto cieco o equivalente. |
| 28100982 | Vitone da 3/4" con volantino e rosone | Vitone con volantino e rosone, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Vitone da 3/4" con volantino e rosone o equivalente. |
| 90008172 | Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con canotto cieco | Vitone prolungato di 20 mm per gruppo vitone con canotto cieco, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con canotto cieco o equivalente. |
| 90008180 | Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con volantino e rosone | Vitone prolungato di 20 mm per gruppo vitone con volantino e rosone, misura 3/4". Marca Emmeti - Modello Vitone da 3/4" prolungato di 20 mm per gruppo vitone con volantino e rosone o equivalente. |
| 90008012 | Guarnizione per otturatore vitone | Guarnizione di ricambio sferica per otturatore vitone Marca Emmeti - Modello Guarnizione per otturatore vitone o equivalente. |
| 90008194 | Set 10 maniglie a farfalla x vitone sottointonaco | Set 10 ricambi maniglia a farfalla in plastica per Gruppo vitone 3/4” cannotto cieco. Marca Emmeti - Modello Set 10 maniglie a farfalla x vitone sottointonaco o equivalente. |
| 90008192 | Set 10 maniglie in ottone x vitone sotto intonaco | Set 10 ricambi maniglia in ottone per Gruppo vitone 3/4” cannotto cieco. Marca Emmeti - Modello Set 10 maniglie in ottone x vitone sottointonaco o equivalente. |