| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28107002 | Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=100 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 100 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=100 m o equivalente. |
| 28107000 | Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=200 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 200 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=200 m o equivalente. |
| 28107004 | Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=500 m | Tubo multistrato 16x2 (diametro esterno 16 mm; spessore 2 mm) costituito da: - Tubo interno in polietilene non reticolato (PE-RT) - Strato di connessione che unisce il tubo interno al tubo di alluminio - Tubo di alluminio saldato in continuo di testa - Strato di connessione che unisce il tubo esterno al tubo di alluminio - Tubo esterno in polietilene non reticolato (PE-RT) Dati tecnici: - Classi applicative (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar - Condizioni massime di esercizio per 50 anni: - Temperatura di progetto TD = 70 °C - Pressione di progetto pD = 10 bar - Temperatura massima per brevi periodi: 95 °C - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C - Conducibilità termica: 0.45 W/m °C - Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo - Rugosità superficiale del tubo interno: 7µm - Classe di reazione al fuoco: EL (EN 13501-1) - Contenuto di acqua: 0,11 l/m - Lunghezza rotolo: 500 metri - Applicazioni: impianti termici / sanitari Il Tubo EMMETI Alpert abbinato ai raccordi Gerpex LBP nelle misure DN 16, 20, 26, 32 ha le seguenti certificazioni: - Certificazione di sistema KIWA UNI (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema DVGW (secondo norma UNI EN ISO 21003) - Certificazione di sistema WRAS Marca Emmeti - Modello Tubo EMMETI Alpert 16x2 L=500 m o equivalente. |
| 28141852 | Tubo PE-Xc PENTA barriera ossigeno 5 strati 12x2 L=240 m | Tubo a 5 strati 12x2 mm in polietilene alta densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003-2, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.2. Dati tecnici: - Misura: 12x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/10 bar - 5/10 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 940 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: ≥ 60% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.05 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Marca Emmeti - Modello Tubo PE-Xc PENTA barriera ossigeno 5 strati 12x2 L=240 m o equivalente. |
| 28141854 | Tubo PE-Xc PENTA barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=240 m | Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003-2, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.2. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/8 bar - 5/8 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 940 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: > 60% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.05 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Marca Emmeti - Modello Tubo PE-Xc PENTA barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=240 m o equivalente. |
| 28141856 | Tubo PE-Xc PENTA barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=600 m | Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003-2, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.2. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/8 bar - 5/8 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 940 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: > 60% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.05 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Marca Emmeti - Modello Tubo PE-Xc PENTA barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=600 m o equivalente. |
| 28134470 | Tubo PE-Xa barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=240 m | Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densità, reticolato con perossidi, conforme alla norma UNI EN ISO 15875/2, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/10 bar - 5/8 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 950 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: > 70% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.14 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.133 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Marca Emmeti - Modello Tubo PE-Xa barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=240 m o equivalente. |
| 28134472 | Tubo PE-Xa barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=600 m | Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densità, reticolato con perossidi, conforme alla norma UNI EN ISO 15875/2, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/10 bar - 5/8 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 950 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.41 W/(mK) - Grado di reticolazione: > 70% - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.14 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.133 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Marca Emmeti - Modello Tubo PE-Xa barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=600 m o equivalente. |
| 28130836 | Tubo PE-RT barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=240 m | Tubo rosso a 5 strati in PE-RT Type II conforme alla norma UNI EN ISO 22391-2, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/8 bar - 5/6 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 941 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.4 W/(mK) - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.18 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.11 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Marca Emmeti - Modello Tubo PE-RT barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=240 m o equivalente. |
| 28130832 | Tubo PE-RT barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=600 m | Tubo rosso a 5 strati in PE-RT Type II conforme alla norma UNI EN ISO 22391-2, dotato di barriera ossigeno in conformità alla norma DIN 4726. Dati tecnici: - Misura: 17x2 mm - Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/8 bar - 5/6 bar - Permeabilità all’ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40°C; < 3,60 mg/(m2d) a 80°C - Densità: 941 kg/m3 - Conducibilità termica: 0.4 W/(mK) - Coefficiente di dilatazione lineare: 0.18 mm/(m°C) - Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno - Rugosità superficiale media: 7 µ - Contenuto d’acqua: 0.11 l/m - Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari) Marca Emmeti - Modello Tubo PE-RT barriera ossigeno 5 strati 17x2 L=600 m o equivalente. |