| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Pannello isolante EPS Klettjet o PE Klettjet R con tubazione PexPenta Klett | Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento con posa dei tubi a serpentino. Il sistema è costituito da: - Pannello isolante in polistirene espanso (EPS) stampato H20 / H30 o polietilene espanso H6 per isolamento termico per tubo 16x2. Passo tubi 5 cm. - Striscia isolante perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse, con banda adesiva per il fissaggio a parete, spessore 5 mm e altezza 150 mm. - Tubazioni Pex Penta Klett 16 x 2 - Eventuale foglio in polietilene, con funzione di strato separatore fra i pannelli e la soletta. - Altri accessori e componenti per la realizzazione del sistema a regola d’arte. Il sistema è conforme al tipo A (impianti con tubi completamente annegati nel massetto) come indicato nella norma UNI EN 1264-1. I pannelli sono prodotti in conformità alla norma UNI EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento (UE) N. 305/2011. Presenza della marcatura CE sui pannelli e sulle etichette degli imballi. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante EPS Klettjet o PE Klettjet R con tubazione PexPenta Klett o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28134126 | Pannello isolante EPS Klettjet H20 (Conf. 10 m2) | Pannello isolante in rotolo, costituito da doghe (100x1000 mm) in polistirene espanso (EPS) stampato per isolamento termico, accoppiato da una pellicola loop bianca con traccia nera di posa. Pannello certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Resistenza termica RD 0,60 m2K/W, spessore lastra 20 mm. Dimensioni: 10000 x 1000 x 20 mm Confezione da: 10 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante EPS Klettjet H20 (Conf. 10 m2) o equivalente. |
| 28134128 | Pannello isolante EPS Klettjet H30 (Conf. 10 m2) | Pannello isolante in rotolo, costituito da doghe (100x1000 mm) in polistirene espanso (EPS) stampato per isolamento termico, accoppiato da una pellicola loop bianca con traccia nera di posa. Pannello certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Resistenza termica RD 0,90 m2K/W, spessore lastra 30 mm. Dimensioni: 10000 x 1000 x 30 mm Confezione da: 10 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante EPS Klettjet H30 (Conf. 10 m2) o equivalente. |
| 28134150 | Pannello isolante EPS Klettjet H41 (Conf. 10 m2) | Pannello isolante in rotolo, costituito da doghe (100x1000 mm) in polistirene espanso (EPS) stampato per isolamento termico, accoppiato da una pellicola loop bianca con traccia nera di posa. Pannello certificato come da Regolamento (UE) N.305/2011. Passo di posa 50 mm (a serpentina). Resistenza termica RD 1,25 m2K/W, spessore lastra 41 mm. Dimensioni: 10000 x 1000 x 20 mm Confezione da: 10 m2. Marca Emmeti - Modello Pannello isolante EPS Klettjet H41 (Conf. 10 m2) o equivalente. |
| 28141830 | Tubo PexPenta Klett 16x2 L=240 m | Tubo in multistrato composto in polietilene media densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003 e DIN CERTCO 3V367. Dati tecnici: - Classi applicative (UNI EN ISO 21003): 4/6 bar, 5/6 bar - Conducibilità termica: 0.41 W/(Mk) - Lunghezza rotolo: 240 m Marca Emmeti - Modello Tubo PexPenta Klett 16x2 L=240 m o equivalente. |
| 28141832 | Tubo PexPenta Klett 16x2 L=600 m | Tubo in multistrato composto in polietilene media densità, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003 e DIN CERTCO 3V367. Dati tecnici: - Classi applicative (UNI EN ISO 21003): 4/6 bar, 5/6 bar - Conducibilità termica: 0.41 W/(Mk) - Lunghezza rotolo: 600 m Marca Emmeti - Modello Tubo PexPenta Klett 16x2 L=600 m o equivalente. |
| 28110118 | Tenuta monoblocco 24x19 per tubi PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16x2 | Tenuta monoblocco 24x19 per tubi in plastica PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16x2 con o-ring. Costruzione: - Dado: ottone ST UNI EN 12165 CW617N - Adattatore: UNI EN 12164 CW617N - Ogiva dentata: ottone TN UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Filettatura: 24x19 Marca Emmeti - Modello Tenuta monoblocco 24x19 per tubi PE-X, PE-RT, PP e PexPenta Klett 16x2 o equivalente. |
| 28110606 | Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16x2 | Tenuta Monoblocco 2.0 nichelata per tubazioni multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16x2 con o-ring. Costruzione: - Dado: ottone UNI EN 12165 CW617N - Ghiere interne: ottone UNI EN 12164 CW617N - Rondella: PTFE - Ogiva dentata: ottone UNI EN 12164 CW617N - O-ring di tenuta: EPDM Dati tecnici: - Filettatura: 3/4" Eurocono Marca Emmeti - Modello Tenuta Monoblocco 2.0 3/4" Eurocono per tubo multistrato, PE-X, PE-RT e PexPenta Klett 16x2 o equivalente. |
| 28134290 | Nastro H=50 mm L=100 m | Nastro adesivo per giunzione pannelli Klettjet. Misura: 50 mm x 100 m Marca Emmeti - Modello Nastro H=50 mm L=100 m o equivalente. |
| 28134294 | Svolgirotolo per nastro | Svolgirotolo per nastro adesivo per pannelli Klettjet. Marca Emmeti - Modello Svolgirotolo per nastro o equivalente. |
| 28134296 | Sostegno tubo | Sostegno per tubazione PexPenta Klett. Marca Emmeti - Modello Sostegno tubo o equivalente. |
| 28134299 | Guanti tubo | Guanti per la posa della tubazione PexPenta Klett. Marca Emmeti - Modello Guanti tubo o equivalente. |