| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Cleverfit LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, e relativi raccordi di tenuta in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) con bussola in LDPE. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert e raccordi Cleverfit LBP o equivalente. |
|  | Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert isolato e raccordi Cleverfit LBP | Sistema per la realizzazione di impianti termici e sanitari mediante l’impiego di tubi multistrato, realizzati in polietilene non reticolato ed alluminio spessore minimo 0,2 mm, coibentati, e relativi raccordi di tenuta in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) con bussola in LDPE. Impieghi: impianti di riscaldamento, condizionamento ad acqua refrigerata, idrici e per aria compressa. Conformità: UNI EN 21003; DM 174 (idoneità potabile). Guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, rivestito da una pellicola in LD-PE estruso; conduttività termica (a 40 °C) < 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497): Classe di reazione al fuoco: CL-S1,d0 (EN 13501-1). Marca Emmeti - Modello Sistema Emmeti tubo multistrato EMMETI Alpert isolato e raccordi Cleverfit LBP o equivalente. |

| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 28182018 | Diritto Cleverfit LBP maschio 16 x 1/2” | Diritto LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16 x 1/2" con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Filettatura: R (UNI EN 10226-1). Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP maschio 16 x 1/2” o equivalente. |
| 28182000 | Diritto Cleverfit LBP intermedio 16 x 16 | Diritto LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16 x 16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio 16 x 16 o equivalente. |
| 28182002 | Diritto Cleverfit LBP intermedio 20 x 20 | Diritto LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20 x 20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio 20 x 20 o equivalente. |
| 28182004 | Diritto Cleverfit LBP intermedio 26 x 26 | Diritto LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26 x 26 con profilo per pinzatura TH (KSP11). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio 26 x 26 o equivalente. |
| 28182006 | Diritto Cleverfit LBP intermedio 32 x 32 | Diritto LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32 x 32 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio 32 x 32 o equivalente. |
| 28182008 | Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 20 x 16 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20 x 16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 20 x 16 o equivalente. |
| 28182010 | Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 26 x 16 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26 x 16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 26 x 16 o equivalente. |
| 28182012 | Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 26 x 20 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26 x 20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 26 x 20 o equivalente. |
| 28182014 | Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 32 x 20 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32 x 20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 32 x 20 o equivalente. |
| 28182016 | Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 32 x 26 | Diritto LBP intermedio ridotto con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32 x 26 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Diritto Cleverfit LBP intermedio ridotto 32 x 26 o equivalente. |
| 28182112 | Gomito Cleverfit LBP maschio 16 x 1/2" | Gomito LBP maschio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16 x 1/2" con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Filettatura: R (UNI EN 10226-1). Marca Emmeti - Modello Gomito Cleverfit LBP maschio 16 x 1/2" o equivalente. |
| 28182100 | Gomito Cleverfit LBP intermedio 16 x 16 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16 x 16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Gomito Cleverfit LBP intermedio 16 x 16 o equivalente. |
| 28182102 | Gomito Cleverfit LBP intermedio 20 x 20 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20 x 20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Gomito Cleverfit LBP intermedio 20 x 20 o equivalente. |
| 28182104 | Gomito Cleverfit LBP intermedio 26 x 26 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26 x 26 con profilo per pinzatura TH (KSP11). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Gomito Cleverfit LBP intermedio 26 x 26 o equivalente. |
| 28182106 | Gomito Cleverfit LBP intermedio 32 x 32 | Gomito LBP intermedio con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32 x 32 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Gomito Cleverfit LBP intermedio 32 x 32 o equivalente. |
| 28182108 | Gomito Cleverfit LBP femmina con flangia 16 x 1/2" | Gomito LBP femmina con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16 x 1/2" con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1). Marca Emmeti - Modello Gomito Cleverfit LBP femmina con flangia 16 x 1/2"o equivalente. |
| 28182110 | Gomito Cleverfit LBP femmina con flangia 20 x 1/2" | Gomito LBP femmina con flangia e funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20 x 1/2" con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Filettatura: Rp (UNI EN 10226-1). Marca Emmeti - Modello Gomito Cleverfit LBP femmina con flangia 20 x 1/2"o equivalente. |
| 28182200 | Tee Cleverfit LBP intermedio 16x16x16 | Tee intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x16x16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio 16x16x16 o equivalente. |
| 28182202 | Tee Cleverfit LBP intermedio 20x20x20 | Tee intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x20x20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio 20x20x20 o equivalente. |
| 28182204 | Tee Cleverfit LBP intermedio 26x26x26 | Tee intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26x26 con profilo per pinzatura TH (KSP11). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio 26x26x26 o equivalente. |
| 28182206 | Tee Cleverfit LBP intermedio 32x32x32 | Tee intermedio LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x32x32 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio 32x32x32 o equivalente. |
| 28182230 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 16x20x16 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 16x20x16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 16x20x16 o equivalente. |
| 28182214 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x16x20 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x16x20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x16x20 o equivalente. |
| 28182224 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x20x16 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x20x16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x20x16 o equivalente. |
| 28182208 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x16x16 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x16x16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x16x16 o equivalente. |
| 28182232 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x26x20 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 20x26x20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 20x26x20 o equivalente. |
| 28182210 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x20x20 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x20x20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x20x20 o equivalente. |
| 28182212 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 32x26x26 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x26x26 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 32x26x26 o equivalente. |
| 28182216 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x16x26 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x16x26 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x16x26 o equivalente. |
| 28182218 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x20x26 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x20x26 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x20x26 o equivalente. |
| 28182220 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 32x20x32 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x20x32 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 32x20x32 o equivalente. |
| 28182222 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 32x26x32 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 32x26x32 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 32x26x32 o equivalente. |
| 28182226 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x26x16 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26x16 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x26x16 o equivalente. |
| 28182228 | Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x26x20 | Tee intermedio ridotto LBP con funzione Leak Before Pressed che permette di individuare facilmente le perdite in caso di mancata pressatura. Misura 26x26x20 con profilo per pinzatura TH (KSP11) o U (KSP5). Il raccordo è costruito da: - Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifensulfone) - Anello portabussola in LDPE - Bussola in acciaio inox AISI 304 - Doppio O-ring in EPDM Marca Emmeti - Modello Tee Cleverfit LBP intermedio ridotto 26x26x20 o equivalente. |